| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Montagekleber
Montagekleber für die Verklebung und Abdichtung des Rundkanals für die Einschübe der 160er Serie sowie der Wanddurchführung für den Silvento ec
Dient der luft- und winddichten Verklebung und Abdichtung des Rundkanals
Verbindet das PP- Rundkanal dauerhaft dicht mit allen am Bau anzutreffenden Untergründen, wie Putz, Mauerwerk oder auch Holz
Lösemittelfrei

Technische Daten:
Dichte: 1,40 g/cm³
Schrumpfung: ca. 10 Vol.-%
Aushärtezeit: min. 24 h
Funktionsfestigkeit: sofort
Verarbeitungstemperatur: ab +5° C
Lieferform: Kartusche mit 310 ml für ca. 15 Rundkanäle

Fabrikat: LUNOS
Typ: Montagekleber
Best.-Nr.: 38733