|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Montagekleber  
Montagekleber für die Verklebung und Abdichtung des Rundkanals für die Einschübe der 160er Serie sowie der Wanddurchführung für den Silvento ec  
Dient der luft- und winddichten Verklebung und Abdichtung des Rundkanals  
Verbindet das PP- Rundkanal dauerhaft dicht mit allen am Bau anzutreffenden Untergründen, wie Putz, Mauerwerk oder auch Holz  
Lösemittelfrei  
  
Technische Daten:  
Dichte: 1,40 g/cm³  
Schrumpfung: ca. 10 Vol.-%  
Aushärtezeit: min. 24 h  
Funktionsfestigkeit: sofort  
Verarbeitungstemperatur: ab +5° C  
Lieferform: Kartusche mit 310 ml für ca. 15 Rundkanäle  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: Montagekleber  
Best.-Nr.: 38733