
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Montagekleber
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Montagekleber
Montagekleber für die Verklebung und Abdichtung des Rundkanals für die Einschübe der 160er Serie sowie der Wanddurchführung für den Silvento-ec 
Dient der luft- und winddichten Verklebung und Abdichtung des Rundkanals
Verbindet das PP- Rohr dauerhaft dicht mit allen am Bau anzutreffenden Untergründen, wie Putz, Mauerwerk oder auch Holz
Lösemittelfrei

Technische Daten:

Dichte:



1,40 g/cm³
Schrumpfung:


ca. 10 Vol.-%

Aushärtezeit:


min. 24 h

Funktionsfestigkeit:

sofort 

Verarbeitungstemperatur:
ab +5° C

Lieferform:


Kartusche mit 310 ml für 



ca. 15 Rundkanäle
Fabrikat:
LUNOS 

Typ:

Montagekleber
Best.-Nr.:
38733 
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 

